Техническая спецификация

на плинтус (Пл) торговой марки “Coswick” серийного производства

Настоящим стороны согласовали технические требования к плинтус (Пл) «Coswick» (далее – продукт).

Продукт серийно производится в соответствии с ТР 2009/013/BY "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность",

СТБ 1074-2009 «Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия»,

что подтверждается Декларацией о соответствии продукции:

№ BY/112 11.01 TP013 024 00057 от 30.01.2015 (действительна до 29.01.2020).

- Номинальные размеры

Таблица 1

| Номинальные размеры | Пл-7Шп | Пл-8Шп | Пл-10Шп | допуски для фиксированных параметров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина А, мм | 20,00 | 20,00 | 16,00 | ±0,5 |
| Ширина B, мм | 68,00 | 100,00 | 75,00 | ±1,0 |
| Длина L, мм | 2100 | ±3,0 |

1.2. Отклонения по кривизне

| Наименование параметра | Допустимое отклонение |
| --- | --- |
| перпендикулярность сторон | не более 1 мм. на длин 100 мм. |
| продольная кривизна (выпуклость, вогнутость) | устраняется прижатием к ровной поверхности |
| продольная кривизна по кромке | не более 6 мм. на 1000 мм. |

2. Требования по сортировке:

| Наименование порока древесины на лицевой стороне | Норма ограничения |
| --- | --- |
| Вариация цвета | не учитывается |
| Направление волокон | не учитывается |
| Сучки | здоровые без ограничений и отреставрированные диаметром до 25 мм. без ограничений по количеству |
| Свилеватость, завиток, крень, глазки | не ограничивается |
| Заболонь | допускается контрастная до 25% детали; американский орех, ятоба – допускается не более 30% детали |
| Ложное ядро, сердцевина (берёза) | допускается до 20% детали |
| Прорость открытая | допускается после реставрации длиной до 10мм. шириной до 3 мм. не более 1 шт. на детали |
| Грибная окраска | допускается неконтрастная |

Примечание к таблице 2:

1Пороки на обратной стороне не учитываются и не нормируются.

3. Прочие условия.

3.1. Требования в отношении сортировки, цвета могут быть заявлены только до установки, в сроки и на условиях, установленные законодательством, но в любом случае с соблюдением одновременно следующих условий:

- в отношении того же количества, в котором он приобретен;

- не установленный продукт не был в эксплуатации, не подвергался изменениям (подрезка, шлифовка, обработка химическими средствами и т.п.), не подвергался воздействию влаги;

- сохранен товарный вид (отсутствуют механические повреждения, загрязнения, выцветание и т.п.).

3.2. Дефектами (несоответствием качества) признаются только неустранимые несоответствия (пороки), которые видны невооруженным глазом с высоты человеческого роста при естественном освещении и не подлежат реставрации, выторцовке (подрезке), подсортировке, не устраняются прижатием или дополнительной фиксацией при установке и др.

С целью объективной оценки несоответствий и их дефектовки до установки следует производить подсортировку продукта.

3.3. Партия считается соответствующей заводским требованиям (условиям договора), если объем изделий с дефектами меньше либо равен 4% от партии.

Продукция считается принятой покупателем (укладчиком) на соответствие заводским требованиям (условиям договора) при первом её закреплении (на фиксатор: гвозди и т.п.).